压力管道常用钢材牌号对照

简介

德国哲学家莱布尼茨说“世界上没有完全相同的两片树叶”。这是在行文之前，我们一定要强调的。材料牌号对照，我们主要讲特定材料牌号，其对应的美标锻件(小口径阀门、管件、和绝大多数法兰一般为锻件)、铸件（大口径阀门一般为铸造）、管材、板材（常用于焊接管件或管子）的牌号是什么，中国国家标准常见牌号是什么。但是，我们必须先讲几个原则：

一，并不是每一个材料牌号中国标准和美国标准都可以相互对应。因为中国钢铁冶炼技术的相对落后，往往很多美标材料在国内应用很多年后，国内的标准和冶炼技术才会跟上来。当然，中国的钢铁业界也有创新能力，比如Q345/16Mn，化学成分与20#/Q235钢相当，仅仅添加了微量元素Mn，材料的力学性能大幅提升，用途极广。

二，材料牌号对照，必须是材料的化学成分相近，物理及力学性能相当，耐腐蚀性能和可焊接性能相近。所以，这个问题一定要在特定场合去讨论。比如，若讨论焊接性能，你问20#和Q235是否相当？肯定相当。要讨论耐高温性能，应用于压力管道，Q235B使用温度不得超过350℃（实际更低），20#使用温度可达425℃/450℃！我们接下来会列一个表，可表中不可能涵盖所有钢材。

下面放表格，常见的材料牌号对照！

|  | 锻件 | 铸件 | 板材 | 管材 | 国标材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳钢 | A105 | A216 WCB | A515/A516 | A106/API 5L-B | 20#，20G，L245 |
|  | A350 LF2 | A352 LCB |  | A333 Gr.6/A420 WPL6 | 09MnNiDR GB3531 |
|  | A350 LF3 | A352 LC3 |  | A333 Gr.3 | 09MnNiDR GB3531 |
| 5Cr-0.5Mo | A182 F5 | A217 C5 | A387 Gr.5 | A213 T5/A335 P5 | 1Cr5Mo |
| 9Cr-1Mo | A182 F9 | A217 C12 |  | A213 T9/A335 P9 |  |
| 1.25Cr-0.5Mo | A182 F11 | A217 WC6 | A387 Gr.11 | A213 T11/A335 P11 |  |
| 1Cr-0.5Mo | *F12 |  | A387 Gr.12 | A213 T12/A335 P12 | 15CrMo |
| 3Cr-1Mo | A182 F21 |  | A387 Gr.21 | A213 T21/A335 P21 |  |
| 2.25Cr-1Mo | A182 F22 |  | A387 Gr.22 | A213 T22/A335 P22 | 12Cr2Mo |
| 9Cr-1Mo-V | A182 F91 | A217 C12A | A387 Gr.91 | A213 T91/A335 P91 |  |
| 1Cr-1/4Mo-V |  |  |  |  | 12Cr1MoV |
| 304 | A182 F304 | A351 CF8 | A240 TP304 | A312 TP304/A403 WP304 | 06Cr19Ni10 |
| 304L | A182 F304L | A351 CF3 | A240 TP304L | A312 TP304L/A403 WP304L | 022Cr19Ni10 |
| 316 | A182 F316 | A351 CF8M | A240 TP316 | A312 TP316/A403 WP316 | 06Cr17Ni14Mo2 |
| 316L | A182 F316L | A351 CF3M | A240 TP316L | A312 TP316L/A403 WP316L | 022Cr17Ni14Mo2 |
| 317 | A182 F317 | A351 CG8M | A240 TP317 | A312 TP317/A403 WP317 | 06Cr19Ni13Mo3 |
| 317L | A182 F317L | A351 CG3M | A240 TP317L | A312 TP317L/A403 WP317L | 022Cr19Ni13Mo3 |
| 321 | A182 F321 | 无法冶炼 | A240 TP321 | A312 TP321/A403 WP321 | 06Cr18Ni10Ti |
| 347 | A182 F347 | A351 CF8C | A240 TP347 | A312 TP347/A403 WP347 | 06Cr18Ni10Nb |

我们还想告诉你的

一：可能我们工作中遇到的钢材牌号绝不仅仅是这些，没关系。小伙伴们在平时的工作中，遇到新问题，我们就是要收集资料（主要是对照目录查ASTM材料标准，标准号带A的，如ASTM A182，为铁基材料，带B的，如ASTM B564为镍基材料），查化学成分，算碳当量（焊接性能），查材料的屈服强度，抗拉强度，硬度，低温冲击性能，疲劳强度，蠕变温度，耐腐蚀性能等等。若是都相当，则可认为材料基本相当。

二：可能我们平时工作中，还是遇到类似“SUS 304”，这是什么鬼？对，日本标准，相当于美标TP304或者F304。还会遇到"UNS30408"，这是美国金属和合金统一数字编号系统（UNS）中304的牌号，其和国标材料的对应关系可以查相应国标。比如GB20878-2007《不锈钢和耐热钢+牌号及化学成分》相关附录。